ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS DO UNIFORME ESCOLAR

- CAMISETA MANGA CURTA GOLA "O"

LEIAUTE

LAUDOS EXIGIDOS/ TABELA DO TECIDO MEIA MALHA

| Especificação do tecido meia malha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela de Ensaios/Laudos |  |  |  |
| Característica | Norma | Especificação | Tolerância |
| Composição | 20/05 e 20A/05 da AATCC | 67% poliéster / 33% viscose | +- 5% |
| Gramatura | NBR 10591/2008 | 160g/m² | +- 5% |
| Solidez da cor à lavagem | NBR ISO 105-C06/10-A15 | Alteração 4 | Mínima |
| Solidez da cor ao suar ácido e alcalino | NBR ISO 105-E04 | Alteração 4 | Mínima |

- REGATA GOLA "O"

LEIAUTE

LAUDOS EXIGIDOS/ TABELA DO TECIDO MEIA MALHA

| Especificação do tecido meia malha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela de Ensaios/Laudos |  |  |  |
| Característica | Norma | Especificação | Tolerância |
| Composição | 20/05 e 20A/05 da AATCC | 67% poliéster / 33% viscose | +- 5% |
| Gramatura | NBR 10591/2008 | 160g/m² | +- 5% |
| Solidez da cor à lavagem | NBR ISO 105- C06/10-A15 | Alteração 4 | Mínima |
| Solidez da cor ao suar ácido e alcalino | NBR ISO 105-E04 | Alteração 4 | Mínima |

- SHORT SAIA DE HELANCA

LEIAUTE

LAUDOS EXIGIDOS/ TABELA DO TECIDO

| Especificação do tecido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela de Ensaios/Laudos |  |  |  |
| Característica | Norma | Especificação | Tolerância |
| Composição | 20/05 e 20A/05 da AATCC | 85% poliéster / 15% algodão | +- 5% |
| Gramatura | NBR 10591/2008 | 260g/m² | +- 5% |
| Solidez da cor à lavagem | NBR ISO 105-C06-B1M | Alteração 4 | Mínima |
| Solidez da cor ao suar ácido e alcalino | NBR ISO 105-E04 | Alteração 4 | Mínima |

- BERMUDA DE TACTEL

LEIAUTE

LAUDOS EXIGIDOS/ TABELA DO TECIDO

| Especificação do tecido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela de Ensaios/Laudos |  |  |  |
| Característica | Norma | Especificação | Tolerância |
| Composição | 20/05 e 20A/05 da AATCC | 100% poliéster | +- 5% |
| Gramatura | NBR 10591/2008 | 130g/m² | +- 5% |
| Solidez da cor à lavagem | NBR ISO 105-C06-B1M | Alteração 4 | Mínima |
| Solidez da cor ao suar ácido e alcalino | NBR ISO 105-E04 | Alteração 4 | Mínima |

- JAQUETA

LEIAUTE

LAUDOS EXIGIDOS/ TABELA DO TECIDO

| Especificação do tecido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela de Ensaios/Laudos |  |  |  |
| Característica | Norma | Especificação | Tolerância |
| Composição | 20/05 e 20A/05 da AATCC | 85% poliéster / 15% algodão | +- 5% |
| Gramatura | NBR 10591/2008 | 260g/m² | +- 5% |
| Solidez da cor à lavagem | NBR ISO 105-C06-B1M | Alteração 4 | Mínima |
| Solidez da cor ao suar ácido e alcalino | NBR ISO 105-E04 | Alteração 4 | Mínima |

- CALÇA

LEIAUTE

LAUDOS EXIGIDOS/TABELA DO TEDICO

| Especificação do tecido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela de Ensaios/Laudos |  |  |  |
| Característica | Norma | Especificação | Tolerância |
| Composição | 20/05 e 20A/05 da AATCC | 85% poliéster / 15% algodão | +- 5% |
| Gramatura | NBR 10591/2008 | 260g/m² | +- 5% |
| Solidez da cor à lavagem | NBR ISO 105-C06-B1M | Alteração 4 | Mínima |
| Solidez da cor ao suar ácido e alcalino | NBR ISO 105-E04 | Alteração 4 | Mínima |

- MEIA ESCOLAR

LEIAUTE

LAUDOS EXIGIDOS

LAUDOS DE LABORATÓRIOS CREDITADOS PELO INMETRO

- Laudo para Composição se aceita:

METODO: NORMA 20/05 e 20A/05 DA AATCC e NBR 13538:1995/11914:1992, respectivamente.

- Laudo para Gramatura se aceita:

METODO: NBR 10591/08 - Determinação da gramatura de tecidos.

- Laudo para encolhimento e alongamento se aceita:

METODO: NORMA NBR 10320/88 – Determinação das alterações Dimensionais planos e malhas – Lavagem em máquina Caseira Automática.

- Laudo para resistência ao estouro:

METODO: NORMA NBR 13384/95 – Equipamento utilizado: Mullentester.

- TÊNIS ESCOLAR

LEIAUTE

LAUDOS EXIGIDOS PARA ATESTAR QUALIDADE DA MATERIA PRIMA E CONFORTO DO CALÇADO

| MATERIA PRIMA | ENSAIOS | RESULTADO MÍNIMO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| LONA JÁ UNIDA À SARJA | ABNTNBR 10591/08 | 470gr/m² ≥ |
| LAMINADO SINTÉTICO | ABNTNBR 14554/08 | 750gr/m² ≥ |
| LAMINADO SINTÉTICO | ABNTNBR 14099/08 | 1,3mm ≥ |
| RESINA TERMOPLÁSTICA | ABNTNBR 14099/08 | 0,50mm ≥ |
| REFORÇO DO CABEDAL | ABNTNBR 10591/08 | 80gr/m² ≥ |
| NYLON | ABNTNBR 10591/08 | 120gr/m² ≥ |
| PLACA DE EVA | ABNTNBR 14099/08 | 3,0mm ≥ |
| BORRACHA SOLADO E ENTRESSOLA | ABNTNBR 14454/07 | ≤ 65 |
| BORRACHASOLADO E ENTRESSOLA | ABNTNBR 15190/05 | ≤ 250mm³ |

| CALÇADO PRONTO | ENSAIOS |
| --- | --- |
| MASSA DO CALÇADO | ABNTNBR 14835/13 |
| DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO PLANTAR | ABNTNBR 14836/14 |
| TEMPERATURA INTERNA DO CALÇADO | ABNTNBR 14837/11 |
| ÍNDICE DE AMORTECIMENTO DO CALÇADO | ABNTNBR 14838/11 |
| ÍNDICE DE PRONAÇÃO DO CALÇADO | ABNTNBR 14839/13 |
| PERCEPÇÃO DE CALCE; MARCAS E LESÕES | ABNTNBR 14840/11 |
| CONFORTO DO CALÇADO | ABNTNBR 14834/11 |

| RIP STOP QUADRADO 6X6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÉTODO | NORMA | EQUIPAMENTO | RESULTADO |
| GRAMATURA | ABNT NBR 10591/2008 | BALANÇA MICRONAL | 427,22 G/M² |
| ESPESSURA | ABNT NBR 13371/2005 | MICRÕMETRO | 0,48 MM |
| TÍTULO DO FIO | TRAMA ABNT NBR 13216/1994 | BALANÇA SPINLAB | DTEX: 241,42 DENIER: 217,28 CV % 0,47 |
|  | TRAMA RIP STOP ABNT NBR 13216/1994 | BALANÇA SPINLAB | DTEX: 230,24 DENIER: 207,22 CV % 1,00 |
|  | URDUME ABNT NBR 13216/1994 | BALANÇA SPINLAB | TEX: 18,89 DTEX: 188,92 DENIER: 170,03 CV % 0,86 |
| ABRASÃO | ASTM D ABNT NBR 3884/2009 | ABRASÔMETRO | 6.000 CICLOS |
| PILLING (MÉTODO CAIXA) | ISO 12945-1/2000 | PILLING / TESTER | NOTA: 5 NÃO HOUVE MUDANÇAS NA SUPERFÍCIE DO TECIDO |
| RESISTÊNCIA AO RASGO | RESISTÊNCIA AO RASGO TRAMA ASTM D 1424/2009 | DINAMÔMETRO ELMENDORF COM CAPACIDADE DE 1600G A 6400G COM GARRAS MANUAIS | 4800,00 G 4,80 KGF 47,10 N 4,42 CV% |
|  | RESISTÊNCIA AO RASGO URDUME ASTM D 1424/2009 | DINAMÔMETRO ELMENDORF COM CAPACIDADE DE 1600G A 6400G COM GARRAS MANUAIS | 5171,20 G 5,17 KGF 50,74 N 5,13 CV% |
| RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E ALONGAMENTO DE TECIDOS | RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA ABNT NBR 11912/2016 | EMIC DL2000 DISTÂNCIA ENTRE GARRAS (200 MM) CONDIÇÃO DO CORPO DE PROVA: CONDICIONADO | 94,92 KGF 930,9 N 93,09 DAN CV: 3,42 % |
| RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E ALONGAMENTO DE TECIDOS | RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA ABNT NBR 11912/2016 | EMIC DL2000 DISTÂNCIA ENTRE GARRAS (200 MM) CONDIÇÃO DO CORPO DE PROVA: CONDICIONADO | 94,92 KGF 930,9 N 93,09 DAN CV: 3,42 % |
|  | ALONGAMENTO TRAMA ABNT NBR 11912/2016 | EMIC DL2000 DISTÂNCIA ENTRE GARRAS (200 MM) CONDIÇÃO DO CORPO DE PROVA: CONDICIONADO | 22,27 % CV: 3,55 % |
|  | RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME ABNT NBR 11912/2016 | EMIC DL2000 DISTÂNCIA ENTRE GARRAS (200 MM) CONDIÇÃO DO CORPO DE PROVA: CONDICIONADO | 122,0 KFG 1197 N 119,70 DAN CV: 2,79 % |
|  | ALONGAMENTO URDUME ABNT NBR 11912/2016 | EMIC DL2000 DISTÂNCIA ENTRE GARRAS (200 MM) CONDIÇÃO DO CORPO DE PROVA: CONDICIONADO | 35,68 % CV: 3,22 % |

LAUDOS DA MOCHILA ESCOLAR

| RIP STOP QUADRADO 6X6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO | NORMA | RESULTADO |
| ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE FIBRAS | AATCC 20:2013 E 20A:2014 | POLIÉSTER: 93,90 % POLIAMIDA: 6,10 % |